| Lp. | Parameter | Structure (enlisted from top to bottom) | Evaluation metod | result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GaAs lattice matched |  |  |  |
| 1 | GaAs(ud) background doping | GaAs(nd), buffer, d≥10μm GaAs:Si substrate 4” | Hall | Concentration <5e14cm-3 If p-type µ = 400 cm2/V/s in RT if n-type µ ≥ 700 cm2/V/s in RT µ ≥ 104 cm2/V/s in 80K |
| 2 | Si doping uniformity and carrier cconcentration (cc) in the range 1x1017 cm-3 & 1x1018 cm-2 | GaAs(Si), d=1000nm GaAs(nd), buffer, d=500nm GaAs(SI), substrate 4” | CV or Hall | (ccmax-ccmin)/ccmean < 3% |
| 3 | Zn doping uniformity and carrier cconcentration (cc) in the range 1x1017 cm-3 & 1x1018 cm-2 | GaAs:Zn , d=1000nm GaAs(nd), buffer, d=500nm GaAs(SI) substrate 4” | CV or Hall | (ccmax-ccmin)/ccmean <3% |
| 4 | 2DEG mobility in HEMT structure | Struktura typu HEMT: GaAs:Si, cc ~1e18 cm-3, d=10nm AlxGa1-xAs:Si, x=0.27, cc~1e18 cm-3, d=50 nm AlxGa1-xAs(nd), x=0.27, d=150nm GaAs(SI) substrate 4” | Hall | µ = 6500 w 300K µ = 100 000 w 80K |
| 5 | GaAs/AlAs on GaAs superlattice thickness (d) and composition (x) uniformity | GaAs(nd), d=10nm SL: 30x(10nm GaAs/ 15 nm AlGaAs) GaAs(nd), buffer, d=500nm GaAs:Si substrate 4” | HRXRD | (dmax-dmin)/dmean < 2% (xmax-xmin)/xmean < 1% |
| 6 | Microcavity | 69.5nm GaAs 14.5x (82.2nm AlGaAs, x=0.95 / 70.2nm nm AlGaAs x=0.05) 278nm GaAs 14.5x (82.2nm AlGaAs, x=0.95 / 70.2nm nm AlGaAs x=0.05) GaAs(n+) substrate 4” | Reflectivity | 100nm broad plateau of R>0.98, resonance width FWHM < 1.5nm Wavelength dispersion on the wafer (λmax-λmin)/ λmean < 1% |
| 7 | MQW | 100nm GaAs 5x(8nm InxGa1-xAs, x=0.15-0.20 20nm GaAs) 500nm GaAs GaAs(n+), substrate 4” | HRXRD PL | (dQW,max-d QW,min)/dmean < 2% (x QW,max-x QW,min)/x QW,mean < 1% PL (λ QW,max- λ QW,min)/ λQW,mean < 0.5% FWHM<25nm |
| 8 | MQW | 5x(8nm InGaP 50nm {Ga0.67Al0.33)52In47P} 500nm GaAs GaAs(n+), substrate 4” | HRXRD PL | HRXRD no alloy ordering (dQW,max-d QW,min)/dmean < 2% (x QW,max-x QW,min)/x QW,mean < 1% PL FWHM < 30nm (λ QW,max- λ QW,min)/ λQW,mean < 0.5% |

|  | InP lattice matched |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | InP(undoped) | 10μm InP InP substrate 4” | Hall HRXRD | Concentration <2e15cm-3 If p-type µ = 400 cm2/V/s in RT if n-type µ ≥ 700 cm2/V/s in RT µ ≥ 104 cm2/V/s in 80K HRXRD – single peak FWHM <20” |
| 10 | InP:Fe | 10μm InP:Fe InP, substrate 4” | Hall HRXRD | ρ>1e8 Ωcm HRXRD – single peak FWHM <20” |
| 11 | InxGa1-xAs on InP thickness (d) and composition (x) uniformity | InxGa1-xAs, layer, x~0.47, d=1μm InP, substrate 4” | HRXRD | (dmax-dmin)/dmean <2% (xmax-xmin)/xmean <1% |
| 12 | double superlattice InGaAs/InAlAs | SL2: 40x (6nm InxGa1-xAs / 5nm InyAl1-yAs) SL1: 40x (12nm InxGa1-xAs / 5nm InyAl1-yAs) buffor InxGa1-xAs (nd), d=500nm InP:Fe(S), substrate 4” x=0.53-0.55, y=0.50-0.52 | HRXRD | Satelite peaks for SL1 -/+ 2 and 1, respectively Satelite peaks SL2 -/+ 3 and 2, respectively xSL1-xSL2<1%, ySL1-ySL2<1% |